# БЛОКИ СТЕНОВЫЕ.

В основе производства стеновых блоков лежит процесс вибропрессования, что позволяет получить высокие прочностные характеристики продукции Стеновые блоки экологически безвредные.

Для производства блоков используют:

- бетонные - щебень (гранитный камень), речной песок, цемент, вода

- керамзитные М-50– керамзит, речной песок, цемент, вода

- керамзитные М-35 – керамзит, керамзитный песок, цемент, вода.

# Продукция сертифицирована: № в Реестре UA1.003.0126117.08

# Основные характеристики стеновых материалов.

| № | Материал Параметры, см | Бетонный 40x20x20 40x25x20 50x8x20 | Керамзитный 40x20x20 40x25x20 | Керамзитный 40x20x20 40x25x20 | Кирпич | Газобетон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемный вес, кг/ м³ | 1400 | 1100-900 | 800-700 | 1700-1500 | 600-500 |
| 2. | Класс по прочности, М | 75 | 50 | 35 | 75-100 | 35 |
| 3. | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м К) | 1 | 0,22 | 0,17 | 0,75 | 0,17 |
| 4. | Водопоглощение,% | до 15 | 15 | 17 | 12 | 20 |
| 5. | Морозостойкость, цикл | 35 | 25 | 25 | 15-35 | 25 |
| 6. | Огнестойкость, класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Гвоздимость, кг (один крепеж на «срез») | 1114 | 934 | 378 | ориентир. 280 |  |